## Slide 1: Удаление тяжелых металлов с помощью TMT 15® В различных отраслях промышленности
.

## Slide 2: Применение TMT 15® в различных областях промышленности
Устранение токсических тяжелых
металлов из стока с помощью осаждения
Наблюдение за содержанием тяжелых металлов и
соблюдением пределов
Очень эффективно, даже если гидрооксидное осаждение не удается
Вторичное использование соединений TMT-металлы (например, регенерация серебра)
Металлообрабатывающая промышленность
Производство печатных плат
Гальванотехника
Фото-промышленность
Горная промышленность
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 3
литров TMT 15 / кг тяжелых металлов
5.5
10
20
6
6
20
Свинец
Кадмий
Медь
Никель
Ртуть
Серебро
Цинк
0
5
10
15
20
25
18
На практике обычно сталкиваются со смесью тяжелых металлов.
Поэтому требуемое количество TMT 15® можно было только оценить.
Благодаря испытаниям удалось выявить требуемое количество TMT 15 ® для оптимальных результатов.
Требуемое количество TMT 15®
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 4: Технологический процесс
Сточная вода с тяжелыми металлами
Кислоты / основания
Флоктулянт
Сточная вода без тяжелых металлов
Фильтрат
TMT 15
Фильтр-пресс
Бак обработки
Шлам с тяжелыми металлами
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 5: Непрерывный процесс течения
Сточная вода с тяжелыми металлами
Кислоты / Кислоты
Флоктулянт
Сточная вода без тяжелых металлов
Фильтрат
TMT 15
Фильтр-пресс
Бак обработки
Шлам, содержащий металлы
Седиментационный бак
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 6
Проблема: Сточная вода содержит комплексные тяжелые металлы
Комплексообразующие агенты предотвращают достаточное осаждение тяжелых металлов в виде гидроокиси
Решение: Осаждение тяжелых металлов с помощью TMT 15®, Ссуск обработанной сточной воды с допустимыми показателями
Конкретный случай 1: проблема / концентрат от гальванического покрытия
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 7
Производственные жидкости с содержанием тяжелых металлов (например, концентраты производителя печатных плат)
Осаждение гидроокисей тяжелых металлов не возможно, поскольку присутствуют комплексообразующие агенты
Концентраты необходимо устранить дорогим способом
Соединения TMT менее растворимы, чем соответствующие гидроокиси
Лабораторные испытания для оптимизации процесса
Испытания на месте эксплуатации
Внедрение процесса осаждения с TMT 15®
Обработка возможна, расходы сокращаются
Конкретный случай 1: решение / концентрат от гальванического покрытия
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 8
Проблема: сточная вода от волочильной эмульсии проволочно-волочильного цеха, содержащая следующие тяжелые металлы:
Медь: 274 мг Cu/л
Цинк: 168 мг Zn/л
Комплексообразующие агенты (например, аммиак) предотвращают достаточное осаждение тяжелых металлов в виде гидроокиси
Решение: осаждение тяжелых металлов с помощью TMT 15®
Конкретный случай 1: практика / концентрат от гальванического покрытия
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 9
- 1 м³ количество сточной воды (pH = 7,3)
- 8,1 л добавленный TMT 15® (pH = 8,8)
40 л добавленное сильное средство для анионной коагуляции (0,05%)
230 л быстро отстаивающего осадка, плохо- растворимая жидкость
Остаточная концентрация меди в фильтрате
Медь : 0,03 мгCu/л
Цинк : 1,4 mg Zn/л
Расчет требуемого количества TMT 15®:
0,274 кг Cu/м³ x 18 л TMT 15®/кг Cu = 4,9 l TMT 15®/м³
0,168 кг Zn/м³ x 20 л TMT 15®/кг Zn = 3,2 l TMT 15®/м³
 добавление TMT 15® = 8,1 л TMT 15®/м³
Конкретный случай 1: практика / концентрат от гальванического покрытия
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 10
Необработанная сточная вода
Очищенная сточная вода
Осаждение и выделение комплексных тяжелых металлов с помощью TMT 15®
Осаждение и отделение некомплексных тяжелых металлов в гидроокисей с помощью извести или каустической соды
Предварительная обработка, детоксикация CN сокращение понижения хрома, расслоение эмульсии
Обработка воды с производства гальванических покрытий
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 11
Проблема: Производство медной фольги Промывочная вода с обрабатывающей жидкости содержит медь: 24 мг Cu/л
Комплексообразующие агенты (например, тартрат) предотвращают достаточное осаждение меди в виде гидроокиси
Решение: Два этапа обработки воды 1. Осаждение меди в виде гидроокиси (основная фракция) 2. Осаждение соединенной в комплекс меди с помощью TMT 15®
Конкретный случай 2: практика / сточная вода с гальванических покрытий
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 12
1-й этапа: Осаждение меди в виде гидроокиси
с помощью извести - 10 m³ промывочной воды (24 мг Cu/л; pH = 2) - pH приведен соответственно с прибл.1 kg извести
[Ca(OH)2] к показателю pH 9 30 минут смешивания и шлам с гидроокисью удаляется Остаточное содержание меди концентрация в фильтрате: 3,4 мг Cu/л
____________________________________________
Расчет требуемого количества TMT 15®
0.034 кг Cu/10 м³ x 18 л TMT 15®/кг Cu = 0.61 л TMT 15 ®/10 м³
Конкретный случай 2: Практика / сточная вода с гальванических покрытий
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 13
2-й этап: Осаждение комплексного, остатка меди с помощью TMT 15® - 10 m³ сточная вода после осаждения гидроокисей (дозировка с 1-го этапа, pH = 8,8) - 0,61 л добавленного TMT 15® (pH = 9,2) - 0,1 л добавленного коагулянта [FeCl3] и - 20 л не ионного вспомогательного средства для коагуляции (0,05%)
30 л очень хорошо коагулированного коричневого осадка почти всегда всплывающий
Остаточная концентрация меди в фильтрате: 0,03 мг Cu/л
Конкретный случай 2: практика / сточная вода с гальванических покрытий
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer

## Slide 14: Осаждение тяжелых металлов с помощью TMT 15®
Тяжелые металлы токсичны для окружающей среды, и поэтому их допустимое содержание в стоках ограничено.
TMT 15® реагирует на тяжелые металлы, образуя стабильные соединения, которые легко отделяются
Соединения тяжелые металлы - TMT 15® можно утилизировать или безопасно хранить.
TMT 15 = Trimercapto-s- triazine trisodiumsalt
Оправдавшееся применение в различных отраслях
Без вреда для окружающей среды
Благоприятные токсикологические и экологические данные
Устойчивые продукты реакции
Безопасное обращение
ТМТ 15 = тринатриевая
соль
тримеркапто-s-триазина
26.03.2015 | AI-AK-SK-AT / Grimmer